

Ultrapur Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7,

61-104 Poznanė, Lenkija

Tel. +48 61425 29 82 Faksas +48 61 415 29 84

ultrapure@ultrapur.com.pl

[www.ultrapur.com.pl](http://www.ultrapur.com.pl)

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 02-2016-EN

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

ULTRAPOL RG 03/10

2. Produkto naudojimo paskirtis:

Vietoje suformuoti užpurkšti pramoninių ir gyvenamųjų pastatų šilumos ir garso izoliacijos gaminiai. Purškiama ant vidinių paviršių.

3. Gamintojo pavadinimas:

ULTRAPUR Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7

61-104 Poznanė

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

3 sistema

5. Darnusis standartas:

PN-EN 14315-1:2013

Notifikuota įstaiga:

Nr. 1488

Institut Techniki Budowlanej (liet. Statybos technikos institutas)

00-611 Varšuva,

Filtrowa g. 1

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esminės charakteristikos  | Eksploatacinės savybės  | Darnioji techninė specifikacija  |
| Atsparumas ugniai  | E klasė  | PN-EN 14315-1:2013 PN-EN 13501-1+A1:2010PN-EN 11925-2:2010 |
| Šiluminė varža, λ | λm=0,037 W/mK λ90,90=0,038 W/mK  | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN 12667:2002  |
| Trumpalaikis įmirkis iš dalies panardinant vandenyje | Wp<7 kg/m2 | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN 1609:2013-07 met. B |
| Pralaidumas vandens garams:Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas Vandens garų difuzinio pasipriešinimo faktorius  | µ>3,6>0,147 mg/ (m-h-Pa)  | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN 12086:2013-07 |
| Matmenų stabilumas esant 70°C ir 90% santykinės drėgmės po 48 val.  | ∆ɛ<1%  | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN 1604:2013-07 |
| Matmenų stabilumas esant -20°C po 48 val. | ∆ɛ<0,5% | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN 1604:2013-07 |
| Lakiųjų organinių junginių emisijos  | Atitinka nacionalinių reglamentų dėl pavojingų medžiagų išleidimo reikalavimus ir gali būti naudojami A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose.  | PN-EN 14315-1:2013-06PN-EN ISO 1600-9:2009ISO 16000-6:2011PB LS-002/4/09-1999PB LS-012/2/09-2004  |

7. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik 3 p. nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vitold Pajak – technologas

/parašas/ 2016 m. balandžio mėn. 11 d.

Antspaudas: */ Ultrapur Sp.z.o.o.; 61-104; Poznanė Chwaliszewo g. 72/2; NIP 783 17 08 550; REGON 302629773; tel. 61 415 29 82; faks. 61 415 29 84/*