

Ultrapur Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7,

61-104 Poznanė, Lenkija

Tel. +48 61425 29 82 Faksas +48 61 415 29 84

[ultrapure@ultrapur.com.pl](mailto:ultrapure@ultrapur.com.pl)

[www.ultrapur.com.pl](http://www.ultrapur.com.pl)

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 02-2016-EN

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

ULTRAPOL RG 03/10

2. Produkto naudojimo paskirtis:

Vietoje suformuoti užpurkšti pramoninių ir gyvenamųjų pastatų šilumos ir garso izoliacijos gaminiai. Purškiama ant vidinių paviršių.

3. Gamintojo pavadinimas:

ULTRAPUR Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7

61-104 Poznanė

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

3 sistema

5. Darnusis standartas:

PN-EN 14315-1:2013

Notifikuota įstaiga:

Nr. 1488

Institut Techniki Budowlanej (liet. Statybos technikos institutas)

00-611 Varšuva,

Filtrowa g. 1

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
| Atsparumas ugniai | E klasė | PN-EN 14315-1:2013  PN-EN 13501-1+A1:2010  PN-EN 11925-2:2010 |
| Šiluminė varža, λ | λm=0,037 W/mK  λ90,90=0,038 W/mK | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN 12667:2002 |
| Trumpalaikis įmirkis iš dalies panardinant vandenyje | Wp<7 kg/m2 | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN 1609:2013-07 met. B |
| Pralaidumas vandens garams:  Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas  Vandens garų difuzinio pasipriešinimo faktorius | µ>3,6  >0,147 mg/ (m-h-Pa) | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN 12086:2013-07 |
| Matmenų stabilumas esant 70°C ir 90% santykinės drėgmės po 48 val. | ∆ɛ<1% | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN 1604:2013-07 |
| Matmenų stabilumas esant -20°C po 48 val. | ∆ɛ<0,5% | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN 1604:2013-07 |
| Lakiųjų organinių junginių emisijos | Atitinka nacionalinių reglamentų dėl pavojingų medžiagų išleidimo reikalavimus ir gali būti naudojami A ir B kategorijos gyvenamosiose patalpose. | PN-EN 14315-1:2013-06  PN-EN ISO 1600-9:2009  ISO 16000-6:2011  PB LS-002/4/09-1999  PB LS-012/2/09-2004 |

7. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik 3 p. nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vitold Pajak – technologas

/parašas/ 2016 m. balandžio mėn. 11 d.

Antspaudas: */ Ultrapur Sp.z.o.o.; 61-104; Poznanė Chwaliszewo g. 72/2; NIP 783 17 08 550; REGON 302629773; tel. 61 415 29 82; faks. 61 415 29 84/*