

Ultrapur Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7,

61-104 Poznanė, Lenkija

Tel. +48 61425 29 82 Faksas +48 61 415 29 84

[ultrapure@ultrapur.com.pl](mailto:ultrapure@ultrapur.com.pl)

[www.ultrapur.com.pl](http://www.ultrapur.com.pl)

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 01-2015-EN

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

ULTRAPOL RG 03/35

2. Produkto naudojimo paskirtis:

Vietoje suformuoti užpurkšti pramoninių ir gyvenamųjų pastatų šilumos ir garso izoliacijos gaminiai.

3. Gamintojo pavadinimas:

ULTRAPUR Sp.z.o.o.

Chwaliszewo g. 72/7

61-104 Poznanė

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

3 sistema

5. Darnusis standartas:

PN-EN 14315-1:2013

Notifikuota įstaiga:

Nr. 1488

Institut Techniki Budowlanej (liet. Statybos technikos institutas)

00-611 Varšuva,

Filtrowa g. 1

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | | Darnioji techninė specifikacija |
| Atsparumas ugniai | E klasė | | PN-EN 14315-1 |
| Šiluminė varža, λ | λm=0,021 W/mK  λ90,90=0,022 W/mK | | PN-EN 14315-1 |
| Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas po sendinimo, λD nominaliam storiui dN | Vienas atviras difuzijai paviršius ir vienas nepralaidus difuzijai paviršius: dN<40mm  λD=0,028 W/mK  40mm<dN<60mm  λD=0,027 W/mK  dN>60mm  λD=0,026 W/mK | Atviri difuzijai paviršiai:  dN<80mm  λD=0,028 W/mK  80mm<dN<120mm  λD=0,027 W/mK  dN>120mm  λD=0,026 W/mK | PN-EN 14315-1 |
| Trumpalaikis įmirkis iš dalies panardinant vandenyje | Wp<0,23 kg/m2 | | PN-EN 14315-1 |
| Vandens garų difuzinio pasipriešinimo faktorius | µ>35  MU35 | | PN-EN 14315-1 |
| Stipris gniuždant esant 10% deformacijai | Ơ10>200 kPa  CS(10\Y)200 | | PN-EN 14315-1 |

7. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 tik 3 p. nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo vardu:

/parašas/ 2015 m. kovo mėn. 19 d.

Antspaudas: */ Ultrapur Sp.z.o.o.; 61-104; Poznanė Chwaliszewo g. 72/2; NIP 783 17 08 550; REGON 302629773; tel. 61 415 29 82; faks. 61 415 29 84/*